# УДК 622.85: 330.15

# Д.О. Стороженко к. х. н., доцент

# О.Г. Дрючко  к. х. н., доцент

# Н.В. Бунякіна к. х. н., доцент

# І.О. Іваницька к. х. н., доцент

# Р.О. Семибаламут студент

# О.В. Кисляченко магістр

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Кам'яновугільна зола: особливості формування

Значну частину (67,5%) в енергетичному комплексі України становлять теплові електростанції (ТЕС). В залежності від технологічного обладнання, умов підготовки палива і застосованих режимів спалювання на кожну тону вугілля приходиться від 140 до 250 кг твердого мінерального залишку, що привело до накопичення десятків мільйонів тон золошлакових відходів зі значним щорічним його збільшенням.

У той же час провідними вченими доведено, що золи вугілля є сировиною багатою оксидами кремнію (40 – 60 %), алюмінію (15 – 25 %), заліза (6 - 15 %), та мікродобавок біля 50 елементів періодичної системи. По складності й багатокомпонентності вмісту відходи ТЕС відповідають техногенним родовищам, які можливо переробляти відомими методами збагачення з отриманням цінних компонентів і послідуючим використанням одержаних продуктів. У зв'язку із цим, надзвичайну актуальність набуває проблема вдосконалення системи поводження з відходами ТЕС.

Для розробки науково обгрунтованих технологічних рішень щодо раціонального використання відходів ТЕС необхідне комплексне вивчення якісного складу і властивостей золошлакових відходів, а також встановлення закономірностей зміни мінеральної частини вугільного палива в процесі пилоподібного спалювання.

При спалюванні твердого палива на теплоелектростанціях утворюються тверді відходи у вигляді золи-винесення та шлаку, що відрізняються один від одного гранулометричним і мінералогічним складовими. Співвідношення даних продуктів визначається видом палива і технологією спалювання; в середньому масовий розподіл між золою-винесення і шлаком можна оцінити як 80 і 20 % відповідно.

Для виявлення закономірностей, що визначають зміну мінеральної частини палив, а відповідно і хімічного складу вуглевідходів у процесі пилоподібного спалювання використовували зразки й комплексні дані, надані технічним відділом Старобешівської ТЕС (Донецька обл.) по комплексному диференціально-термографічному аналізу і хімічному аналізу зольного залишку.

Дослідження проводили, використовуючи надану технічну документацію  на пробах незбагаченого вугілля зразка (А, буре) і зразка (Ч, кам’яне) родовищ, що визначають паливний баланс ТЕС. Технічні характеристики і хімічний склад дослідних зразків приведені в табл. 1.

Таблиця 1.

Хімічний склад лабораторної золи проб  вугілля (А, буре) і (Ч, кам’яне)

| Зразок вугілля | Вид палива | Склад оксидів у перерахунку на суху речовину, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | SO3 | CaO+MgO | Na2O+K2O |
| А | буре | 52,2 | 21,7 | 0,5 | 8,4 | 8,3 | 7,2 | 1,7 |
| Ч | кам’яне | 54,7 | 23,4 | 0,3 | 11,3 | 2,1 | 7,6 | 0,6 |

Проведений термогравіметричний аналіз проб вугілля виявив шість явних термічних ефектів (піків), що відповідають різним фазовим перетворенням у структурі вугільних зразків (див. табл. 2).

При подальшому збільшенні температури зменшується кількість силіманіту і зростає вміст муліту. При температурах, близьких до 1100°С, утворюється суміш слабко закристалізованого α,β-кварцу. Раніше  утворений магнетит при температурах 800 – 900°С окислюється до гематиту зі  значною кількістю аморфної речовини.

Аналізуючи проведені дослідження, можна відзначити, що у результаті нагрівання твердого палива в окислювальному середовищі до температур 1000 –1200°С мінерали каолінітової групи переходять в основному у суміш муліту , α-кварцу і високотемпературних модифікацій двоокису кремнію. Мінерали , що містять сполуки заліза, переходять в окис заліза, магнетит і магнетит з незначним вмістом гематиту.

Нині поява можливості застосування двохвимірних детекторів дозволяє проведення кількісного аналізу досліджуваної суміші фаз зразків за методом Рітвельда,  результати якого приведені в таблиці 3 та рис.1.

Використання  вказаного методу РСА дозволяє оперативно проводити моніторинг складу вихідної золи, слідкувати за змінами її складу при збагаченні,  фільтрації, інших процесах обробки золи, що проводяться на підготовчих етапах перед їх використанням.

Висновки:

- Проведено аналіз проблем накопичення відходів теплоенергетики та існуючих напрямів використання золошлакових матеріалів.

- Зясовані домінуючі фактори, впливаючі на формування фазово-мінералогічного і елементного складів відходів ТЕС.

- Виявлено залежність зміни якісного складу золошлакових відходів теплоелектростанцій від технологічних властивостей вихідного палива та умов його спалювання.

- Встановлено закономірності форм знаходження та кількісний розподіл промислово-значимих компонентів золошлакових відходів теплоенергетики, що визначають їх цінність як техногенної мінеральної сировини.

- Розглянуті варіанти можливих напрямів і способів комбінованого безвідходного перероблення золошлакових матеріалів.

Таблиця 2.  Значення температури фазових перетворень у структурі зразків вугілля    (А, буре) і (Ч, кам’яне)

|  | Зразок А буре | Зразок Ч кам’яне |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I ефект | 125 оС | 169 оС | ендотермічний | втрати гігроскопічної вологи для мінералів каолінітової групи (вміст якої ~ 1 ÷ 2%) |
| II ефект | 362 оС | 381 оС | екзотермічний | характеризує початок горіння органічної речовини (т-ра повного вигоряння орг. маси тим вища, чим більший її вміст та швидкість нагрівання) |
| III ефект | 450 оС | 460 оС | ендотермічний | характеризує дисоціацію сидериту FeCO3 з утворенням магнетиту Fe3O4 і FeO та початок ступінчатого розкладання піриту FeS2 (46,6 % Fe, 53,4 % S) та марказиту FeS2 до FeS |
| IV ефект | 515 оС | 545 оС | ендотермічний | пов’язаний з дегідратацією і аморфизацією каолініту Al4[Si4O10](OH)8, т.б. починається руйнування кристалічної решітки і перехід кварцу із α-SiO2 (низькотемпературна) у β-SiO2 високотемпературну модифікацію. Зменшення маси при цьому пояснюється втратою кристалізаційної вологи глинистими мінералами. |
| V ефект | 745 оС | 780 оС | ендотермічний | зумовлений дисоціацією магнієвих складових доломіту CaMg(CO3)2 |
| VI ефект | 900 оС | 938 оС | екзотермічний | характерний для усіх мінералів каолінітової і карбонатної груп, пов’язаний з повним розпадом мета-каоліну з утворенням суміші кристалічних продуктів - кварцу, силіманіту (Al2O3)(SiO2) і муліту (хімічний склад змінний: від Al6Si2O13 до Al4SiO8 (т.б.від 3Al2O3·2SiO2 до 2Al2O3·SiO2) |

Таблиця 3. Фазові компоненти золи за рентгенографічними дослідженнями

| Компоненти золи | CaO | SiO2 -(1) | Fe2O3 | CaSO4 | MgO | Fe3O4 | Ca3Al2O6 (3CaO•Al2O3) | Ca2FeAlO5 | Ca2SiO4 (2CaO•SiO4) | SiO2 -(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масова частка, % | 11,96 | 20,36 | 4,50 | 11,90 | 2,12 | 5,18 | 7,64 | 20,00 | 10,23 | 6,11 |

Рис.1. Розкладання рентгенограми золи на її складові

Література

1. Малий Є.А , Дорфман М.Л .Довідник з утилізації відходів ТЕС. – М.: 1995.– 158 с.

2. Клейман Р.Я., Скрипченко Г.Б., Шпирт М.Я. и др. Количественный рентгенофазовый анализ углеотходов при их использовании в производстве кирпичей. / Химия твердого топлива. 1991. –  № 6. – С. 135 – 137.

3. Нікольська Н.І. Технологія комплексної перероботки золошлакових відходів ТЕС Іркутської області http://www.minproc.ru/

4. Павленко С.И., Ни Л.П., Лактионова В.И. и др. Технология извлечения оксида  алюминия из золы ТЭС Кузбасса. / Известия ВУЗов. Цветная металлургия. 2000. – № 6. –    С. 4 – 6.

5. Борбат В.Ф., Михайлов Ю.Л., Адеева JI.H. и др. Исследование возможности обогащения золы-уноса ТЭЦ по редким и цветным металлам для их последующего извлечения. / Химия и химическая технология. 1999. –  Т. 42, Вып. 5. – С. 86 – 90.