УДК 550.42:546.4

Бандуріна О.В., к.т.н., с.н.с

Наливайко О.І., к.т.н., доцент

Іваницька І.О., к.х.н., доцент

Полтавський національний технічний

університет імені Юрія Кондратюка

Оцінювання вмісту йоду у пластових

водах Прикарпаття

Відомо широке використання йоду у багатьох галузях народного господарства, зокрема йод та його сполуки застосовують головним чином в медицині, в аналітичній хімії, а також в органічному синтезі та фотографії. У промисловості України використання йоду незначно за обсягом, однак досить перспективно. Відомі технології вилучення йоду з морських водоростей, а також з маткових розчинів чилійської (натрієвою) селітри, які містять до 0,4% йоду у вигляді йодата натрію. В Україні сировиною для промислового отримання йоду є бурові води нафтових і газоконденсатних родовищ.

Пластові води являють собою складні природні розчини, які можуть містити у своєму складі усі відомі хімічні елементи у вигляді простих і складних іонів, комплексних сполук та ін. Дослідженням  вмісту йоду у таких водах присвячені роботи С.А. Бакієва [1, 2], Калабугіна Л.А., Білоніжки П.М.[3], та ін. На думку О.П Виноградова [4], накопичення йоду в підземних водах  родовищ та значний вміст йоду в них пов’язаний з історією утворення нафти та газу. Тому, метою досліджень є аналіз вмісту йоду у пластових водах найстарішого нафтогазового регіону України – Прикарпаття.

Передкарпатська нафтогазоносна  область охоплює декілька великих тектонічних геологічних елементів різного віку є досить складною геологічною будовою. Такими є південно-західна частина Російської платформи, Передкарпатський передгірський прогин (рис.1) і складчаста частина Карпат. Майже всі відомі родовища нафти і газу цього регіону пов’язані з Передкарпатським прогином, в границях якого виділяють дві зони Зовнішню і Внутрішню. Зовнішня зона прогину – район розвитку переважно газових родовищ – є областю накопичення потужного піщано-глинистого комплексу відкладів міоценового віку (переважно пісковики).

В результаті досліджень було відібрано більше 30 проб з родовищ, які належать до об'єктів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину (родовища Рудки, Опари, Свидниця, Ходновичі, Дашава).

Рисунок 1 – Карта родовищ Передкарпатської нафтогазоносної області:

1 – границя Руської платформи; 2 – розломи; І – Зовнішня зона Передкарпатського прогину; ІІ – Внутрішня зона Передкарпатського прогину.

Пластова вода відбиралась на родовищі Опари з продуктивних інтервалів від 420 до 637 м. Виявлено, що густина пластової води склала близько 1,2 г/см3, вміст йоду від 60,8 до 67,71 мг/л. Після аналізу проб пластової води з інтервалу 784 − 800 м родовища Свидниця виявлено найвищий вміст йоду − 107,49 мг/л, густина води при цьому склала 1,036 г/см3.

Аналіз пластової води з аномально високим вмістом йоду (від 55 до 107 мг/л) показав, що проби були відібрані з інтервалів 420 – 891 м з горизонтів нижнього сармату нижньодашавської підсвіти нафтогазоносного горизонту.

На формування підземних вод з високим вмістом йоду вплинула значна потужність осадових товщ та відповідні термобаричні умови. Встановлено, що нижня температурна межа виділення йоду з органо-мінерального комплексу осадових порід і накопичення його в підземних водах становить 35 – 50 оС. Однак найінтенсивніше процеси руйнування йодовмісних органічних речовин відбуваються за температур понад 125 –150 С [3].

Висновок. Визначено значний вміст йоду у пластових водах родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину. Пластові води відібрано з горизонтів нижнього сармату нижньодашавської підсвіти, що може бути повязано із відповідними геологічними та термобаричними умовами. Підвищений вміст йоду пластових вод підтверджує необхідність дослідження промислового його виділення та використання.

Література

- Бакиев, С.А. Закономерности формирования промышленных йодных вод Узбекистана: автореф. дис. на соискание научн. степени доктора геол.-минер. наук: спец. 04.00.06 – «Гидрогеология» / С.А. Бакиев. – Ташкент, 2011. − 47 с.

- Добыча йода из попутных сбросных промышленных вод разрабатываемого нефтяного месторождения Крук.  Бакиев С.А., Калабугин Л.А., Умаров Р.Б., Калабугин А.Л., Гафуров Т.А.  // Геология и минеральные ресурсы. – Ташкент,2007. − № 1. – С. 49 − 51.

- Білоніжка, П.М. Йод у підземних водах нафтоносних басейнів як показник органічного походження нафти / П.М.  Білоніжка // Вісник Львівського університету. – Вип. 23. − 2009. −С 121 – 125.

- Виноградов, А.П. Йод в морских илах. О происхождении йод-бромных вод нефтеносных районов /А.П. Виноградов // Тр. биогеохим. лаб. АН СССР. 1939. Т. 5. С. 19 – 32.