УДК 666.972.035.5:662.997

АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИТРИМУВАННЯ БЕТОНУ ПРИ ТЕПЛОВІЙ ОБРОБЦІ НАГРІТИМ ПОВІТРЯМ

ANALYSIS OF THE EXPEDIENCY OF PRE-CURING CONCRETE DURING HEAT TREATMENT WITH HEATED AIR

Канд. техн. наук Т. С. Кугаєвська,  канд. техн. наук В. В. Шульгін

1Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава)

T.S. Kugaevska, PhD (Tech.), V.V. Shulgin, PhD (Tech.)

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Poltava)

Існує декілька видів теплової обробки бетонних виробів за допомогою сонячної енергії та повітронагрівачів 1 – 6.

Проаналізовано вплив попереднього витримування важкого бетону при м’яких режимах теплової обробки нагрітим повітрям (до 30оС) на його фізико-механічні властивості. Поверхня бетону гідроізольована. Межі варіювання тривалості попереднього витримування бетону в закритій камері: 0 год (–1 в кодованому вигляді); 1 год (0); 2 год (+1) (див. рис. 1, 2). Межі варіювання вмісту прискорювача твердіння: 0,8% від маси цементу (–1 в кодованому вигляді); 1,4% (0); 2,0% (+1). На рис. 1, 2 показано частину результатів експериментальних даних, відображених у програмі STATISTICA.

Рис. 1. Загальний вигляд функції відгуку міцності бетону при стиску у віці 
1 доби

Рис. 2. Загальний вигляд функції відгуку міцності бетону при стиску у віці 
28 діб

Установлено, що попереднє витримування при досліджуваній тепловій обробці знижує показники фізико-механічних властивостей бетону відповідно часу витримування.

Таким чином, при застосуванні теплової оброки бетонних та залізобетонних виробів (які знаходяться в закритих формах) із використанням повітря, нагрітого в колекторі сонячної енергії або в повітронагрівачі, не потрібно здійснювати їх попереднє витримування.

Література.

1 Подгорнов Н. И. Термообработка бетона с использованием солнечной энергии / 
Н. И. Подгорнов. – М. : АСВ, 2010. – 328 с.

2 Аруова Л. Б. Использование солнечной энергии для гелиотермообработки бетона в Республике Казахстан / Л. Б. Аруова, Н. Т. Даужанов // Вестник МГСУ. – М. : НИУ МГСУ, 2012. – № 10. – С. 142 – 145.

3 Дудар І. Н. Використання сонячної енергії для термосилової обробки бетону / І. Н. Дудар, В. Л. Гарнага, С. В. Яківчук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 48 – 52.

4 Кугаєвська Т. С. Комбіновані способи геліотермообробки бетонних виробів: монографія / Т. С. Кугаєвська. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 308 с.

5 Kugaevska T. S. Development of methodology forecasting of intensity solidification concrete products in the alternative methods of heat treatment / T. S. Kugaevska  // Energy, energy saving and rational nature use. – Oradea, Romania :  Oradea University Press, 2015. – Р. 4 – 52.

6 Kugaevska T. S. The preliminary concrete delay duration influence on its properties at thermal processing by hot air  / T. S.  Kugaevska, V. Р. Sopov, V. V. Shulgin // International journal of engineering & technology. – Science Publishing Corporation, 2018. – № 7 (3.2). – Р. 225 – 228.